ГОСТ 30242-97

Группа В05

### МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

### ДЕФЕКТЫ   СОЕДИНЕНИЙ ПРИ СВАРКЕ МЕТАЛЛОВ ПЛАВЛЕНИЕМ

### Классификация, обозначение и определения

### Imperfections in metallic fusion welds. Classification, designation and definitions

МКС 25.160.40
     ОКСТУ 0072

Дата введения 2003-01-01

### Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Институтом электросварки им. Е.О.Патона Национальной Академии наук Украины; Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 72 "Сварка и родственные процессы"
     
     ВНЕСЕН Государственным комитетом Украины по стандартизации, метрологии и сертификации
     
     2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 11 от 23 апреля 1997 г.)
     
     За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
| Туркменистан | Главгосинспекция "Туркменстандартлары" |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
| Украина | Госстандарт Украины |

3 Настоящий стандарт полностью соответствует ИСО 6520-82 "Классификация <<дефектов   швов при сварке металлов плавлением (с пояснениями)"
     
     4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 2 марта 2001 г. N 115-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30242-97 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2003 г.
     
     5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает классификацию, определения и условные обозначения <<дефектов   швов, зон термического влияния и основного металла при сварке металлов плавлением.

### 2 Классификация <<дефектов

2.1 <<Дефекты   при сварке металлов плавлением образуются вследствие нарушения требований нормативных документов к сварочным материалам, подготовке, сборке и сварке соединяемых элементов, термической и механической обработке сварных соединений и конструкции в целом.
     
     2.2 В настоящем стандарте <<дефекты   классифицированы на шесть следующих групп:
     
     1 - трещины;
     
     2 - полости, поры;
     
     3 - твердые включения;
     
     4 - несплавления и непровары;
     
     5 - нарушение формы шва;
     
     6 - прочие <<дефекты   , не включенные в вышеперечисленные группы.

### 3 Наименование, определение и обозначение <<дефектов

Наименование, определение и обозначение <<дефектов   приведены в таблице 1.
     
     В таблице приведены:
     
     - в графе 1 - трехзначное цифровое обозначение каждого <<дефекта   или четырехзначное цифровое обозначение его разновидностей;
     
     - в графе 2 - буквенное обозначение <<дефекта   , используемое в сборниках справочных радиограмм Международного института сварки (МИС);
     
     - в графе 3 - наименование <<дефекта   на русском, английском и французском языках;
     
     - в графе 4 - определение и/или поясняющий текст;
     
     - в графе 5 - рисунки, дополняющие определение при необходимости.
     
     
Таблица 1

| Обозначение <<дефекта |  |  |  |  |  |  | Наименование <<дефекта | Определение и/или пояснение <<дефекта |  |  | Рисунки сварных швов и соединений с <<дефектами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| циф- ровое | исполь- зуемое МИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Трещины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Е |  |  |  | Трещины en cracks fr fissures |  |  | Несплошность, вызванная местным разрывом шва, который может возникнуть в результате охлаждения или действия нагрузок |  |  |  |
| 1001 |  |  |  |  | Микротрещина en microfissure (microcrack) fr microfissure |  |  | Трещина, имеющая микроскопические размеры, которую обнаруживают физическими методами не менее чем при пятидесятикратном увеличении |  |  |  |
| 101 | Еа |  |  |  | Продольная трещина en longitudinal crack fr fissure longitudinale |  |  | Трещина, ориентированная параллельно оси сварного шва. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Она может располагаться: |  |  |  |
| 1011 |  |  |  |  |  |  |  | в металле сварного шва; |  |  |  |
| 1012 |  |  |  |  |  |  |  | на границе сплавления; |  |  |  |
| 1013 |  |  |  |  |  |  |  | в зоне термического влияния; |  |  |  |
| 1014 |  |  |  |  |  |  |  | в основном металле |  |  |  |
| 102 | Еb |  |  |  | Поперечная трещина en transverse crack fr fissure transversale |  |  | Трещина, ориентированная поперек оси сварного шва. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Она может располагаться: |  |  |  |
| 1021 |  |  |  |  |  |  |  | в металле сварного шва; |  |  |  |
| 1023 |  |  |  |  |  |  |  | в зоне термического влияния; |  |  |  |
| 1024 |  |  |  |  |  |  |  | в основном металле |  |  |  |
| 103 | Е |  |  |  | Радиальные трещины en radiation cracks fr fissures rayonnantes |  |  | Трещины, радиально расходящиеся из одной точки. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Они могут быть: |  |  |  |
| 1031 |  |  |  |  |  |  |  | в металле сварного шва; |  |  |  |
| 1033 |  |  |  |  |  |  |  | в зоне термического влияния; |  |  |  |
| 1034 |  |  |  |  |  |  |  | в основном металле |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание - Трещины этого типа, расходящиеся в разные стороны, известны как звездоподобные трещины |  |  |  |
| 104 | Ес |  |  |  | Трещина в кратере en crater cracks fr fissure de |  |  | Трещина в кратере сварного шва, которая может быть: |  |  |  |
| 1045 |  |  |  |  |  |  |  | продольной; |  |  |  |
| 1046 |  |  |  |  |  |  |  | поперечной; |  |  |  |
| 1047 |  |  |  |  |  |  |  | звездообразной |  |  |  |
| 105 | Е |  |  |  | Раздельные трещины en group of disconnected cracks fr de fissures marbrees |  |  | Группа трещин, которые могут располагаться: |  |  |  |
| 1051 |  |  |  |  |  |  |  | в металле сварного шва; |  |  |  |
| 1053 |  |  |  |  |  |  |  | в зоне термического влияния; |  |  |  |
| 1054 |  |  |  |  |  |  |  | в основном металле |  |  |  |
| 106 | Е |  |  |  | Разветвленные трещины en branching cracks fr fissures |  |  | Группа трещин, возникших из одной трещины. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Они могут располагаться: |  |  |  |
| 1061 |  |  |  |  |  |  |  | в металле сварного шва; |  |  |  |
| 1063 |  |  |  |  |  |  |  | в зоне термического влияния; |  |  |  |
| 1064 |  |  |  |  |  |  |  | в основном металле |  |  |  |
| Группа 2. Поры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | А |  |  |  |  | Газовая полость en gas cavity fr soufflure |  | Полость произвольной формы, образованная газами, задержанными в расплавленном металле, которая не имеет углов |  |  |  |
| 2011 | Аа |  |  |  |  | Газовая пора en gas pore fr soufflure |  | Газовая полость обычно сферической формы |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  | Равномерно распределенная пористость en uniformly distributed porosity fr soufflures |  | Группа газовых пор, распределенных равномерно в металле сварного шва. Следует отличать от цепочки пор (2014) |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  | Скопление пор en localized (clustered) fr nid de soufflures |  | Группа газовых полостей (три или более), расположенных кучно с расстоянием между ними менее трех максимальных размеров большей из полостей |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  | Цепочка пор en linear porosity fr soufflures (ou en chapelet) |  | Ряд газовых пор, расположенных в линию, обычно параллельно оси сварного шва, с расстоянием между ними менее трех максимальных размеров большей из пор |  |  |  |
| 2015 | Аb |  |  |  |  | Продолговатая полость en elongated cavity fr soufflure allongee |  | Несплошность, вытянутая вдоль оси сварного шва. Длина несплошности не менее чем в два раза превышает высоту |  |  |  |
| 2016 | Аb |  |  |  |  | Свищ en worm-hole fr soufflure vermiculaire |  | Трубчатая полость в металле сварного шва, вызванная выделением газа. Форма и положение свища определяются режимом затвердевания и источником газа. Обычно свищи группируются в скопления и распределяются елочкой |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  | Поверхностная пора en surface роr fr |  | Газовая пора, которая нарушает сплошность поверхности сварного шва |  |  |  |
| 202 | R |  |  |  |  | Усадочная раковина en shrinkage cavity fr retassure |  | Полость, образующаяся вследствие усадки во время затвердевания |  |  |  |
| 2024 | К |  |  |  |  | Кратер en crater pipe fr retassure de cratere |  | Усадочная раковина в конце валика сварного шва, не заваренная до или во время выполнения последующих проходов |  |  |  |
| Группа 3. Твердые включения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  | Твердое включение en solid inclusion fr inclusion solide |  |  |  |  | Твердые инородные вещества металлического или неметаллического происхождения в металле сварного шва. Включения, имеющие хотя бы один острый угол, называются остроугольными включениями |  |  |
| 301 | Ва |  |  | Шлаковое включение en slag inclusion fr inclusion de laitier |  |  |  |  | Шлак, попавший в металл сварного шва. В зависимости от условий образования такие включения могут быть: |  |  |
| 3011 |  |  |  |  |  |  |  |  | линейными; |  |  |
| 3012 |  |  |  |  |  |  |  |  | разобщенными; |  |  |
| 3013 |  |  |  |  |  |  |  |  | прочими |  |  |
| 302 | G |  |  | Флюсовое включение en flux inclusion fr inclusion de flux |  |  |  |  | Флюс, попавший в металл сварного шва. В зависимости от условий образования такие включения могут быть: | См.3011-3013 |  |
| 3021 |  |  |  |  |  |  |  |  | линейными; |  |  |
| 3022 |  |  |  |  |  |  |  |  | разобщенными; |  |  |
| 3023 |  |  |  |  |  |  |  |  | прочими |  |  |
| 303 | J |  |  | Оксидное включение en oxide inclusion fr inclusion d'oxyde |  |  |  |  | Оксид металла, попавший в металл сварного шва во время затвердевания |  |  |
| 304 | Н |  |  | Металлическое включение en metallic inclusion fr inclusion |  |  |  |  | Частица инородного металла, попавшая в металл сварного шва. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Различают частицы из: |  |  |
| 3041 |  |  |  |  |  |  |  |  | вольфрама; |  |  |
| 3042 |  |  |  |  |  |  |  |  | меди; |  |  |
| 3043 |  |  |  |  |  |  |  |  | другого металла |  |  |
| Группа 4. Несплавление и непровар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 |  |  |  | Несплавление en lack of fusion (incomplete fusion) fr manque de fusion (collage) |  |  |  |  | Отсутствие соединения между металлом сварного шва и основным металлом или между отдельными валиками сварного шва. |  |  |
| 4011 |  |  |  | Примечание - В некоторых странах употребляют термины "collage noir" и "collage blanc" в зависимости от того, имеются или отсутствуют в местах несплавления оксидные включения |  |  |  |  | Различают несплавления: по боковой стороне; |  |  |
| 4012 |  |  |  |  |  |  |  |  | между валиками; |  |  |
| 4013 |  |  |  |  |  |  |  |  | в корне сварного шва |  |  |
| 402 | D |  |  | Непровар (неполный провар) en lack of penetration (incomplete penetration) fr manque de |  |  |  |  | Несплавление основного металла по всей длине шва или на участке, возникающее вследствие неспособности расплавленного металла проникнуть в корень соединения |  |  |
| Группа 5. Нарушение формы шва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  | Нарушение формы en imperfect shape fr forme |  |  |  |  |  | Отклонение формы наружных поверхностей сварного шва или геометрии соединения от установленного значения |  |  |
| 5011 | F |  | Подрез непрерывный en continious undercut fr caniveau continu |  |  |  |  |  | Углубление продольное на наружной поверхности валика сварного шва, образовавшееся при сварке |  |  |
| 5012 | F |  | Подрез непрерывный en intermittent undercut fr morsure: caniveau discontinu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5013 |  |  | Усадочная канавка en shrinkage groove fr caniveau a la racine |  |  |  |  |  | Подрез со стороны корня одностороннего сварного шва, вызванный усадкой по границе сплавления (см. также 512) |  |  |
| 502 |  |  | Превышение выпуклости стыкового шва en excess weld metal fr surepaisseur excessive |  |  |  |  |  | Избыток наплавленного металла на лицевой стороне стыкового шва сверх установленного значения |  |  |
| 503 |  |  | Превышение выпуклости углового шва en excessive convexity fr convexite excessive |  |  |  |  |  | Избыток наплавленного металла на лицевой стороне углового шва (на всей длине или на участке) сверх установленного значения |  |  |
| 504 |  |  | Превышение проплава en excessive penetration fr de |  |  |  |  |  | Избыток наплавленного металла на обратной стороне стыкового шва сверх установленного значения |  |  |
| 5041 |  |  | Местное превышение проплава en local excess penetration fr local de |  |  |  |  |  | Местный избыточный проплав сверх установленного значения |  |  |
| 505 |  |  | Неправильный профиль сварного шва en incorrect weld profile fr de raccordement |  |  |  |  |  | Угол между поверхностью основного металла и плоскостью, касательной к поверхности сварного шва, менее установленного значения |  |  |
| 506 |  |  | Наплав en overlap fr debordement |  |  |  |  |  | Избыток наплавленного металла сварного шва, натекший на поверхность основного металла, но не сплавленный с ним |  |  |
| 507 |  |  | Линейное смещение en linear misalignment fr d'alignement |  |  |  |  |  | Смещение между двумя свариваемыми элементами, при котором их поверхности располагаются параллельно, но не на требуемом уровне |  |  |
| 508 |  |  | Угловое смещение en angular misalignment fr deformation angulaire |  |  |  |  |  | Смещение между двумя свариваемыми элементами, при котором их поверхности располагаются под углом, отличающимся от требуемого |  |  |
| 509 |  |  | Натек en sagging fr effondrement |  |  |  |  |  | Металл сварного шва, осевший вследствие действия силы тяжести и не имеющий сплавления с соединяемой поверхностью. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В зависимости от условий это может быть: |  |  |
| 5091 |  |  |  |  |  |  |  |  | натек при горизонтальном положении сварки; |  |  |
| 5092 |  |  |  |  |  |  |  |  | натек в нижнем или потолочном положении сварки; |  |  |
| 5093 |  |  |  |  |  |  |  |  | натек в угловом сварном шве; |  |  |
| 5094 |  |  |  |  |  |  |  |  | натекание в шве нахлесточного соединения |  |  |
| 510 |  |  | Прожог en burn through fr trou |  |  |  |  |  | Вытекание металла сварочной ванны, в результате которого образуется сквозное отверстие в сварном шве |  |  |
| 511 |  |  | Неполностью заполненная разделка кромок en incompletely filled groove fr manque |  |  |  |  |  | Продольная непрерывная или прерывистая канавка на поверхности сварного шва из-за недостаточности присадочного металла при сварке |  |  |
| 512 |  |  | Чрезмерная асимметрия углового шва en excessive asymmetry of fillet weld fr de de soudure d'angle |  |  |  |  |  | Чрезмерное превышение размеров одного катета над другим |  |  |
| 513 |  |  | Неравномерная ширина шва en irregular width fr largeur |  |  |  |  |  | Отклонение ширины от установленного значения вдоль сварного шва |  |  |
| 514 |  |  | Неровная поверхность en irregular surface fr surface |  |  |  |  |  | Грубая неравномерность формы поверхности усиления шва по длине |  |  |
| 515 |  |  | Вогнутость корня шва en root concavity fr retassure la racine |  |  |  |  |  | Неглубокая канавка со стороны корня одностороннего сварного шва, образовавшаяся вследствие усадки (см. также 5013) |  |  |
| 516 |  |  | Пористость в корне сварного шва en root porosity fr rochage |  |  |  |  |  | Наличие пор в корне сварного шва вследствие возникновения пузырьков во время затвердевания металла |  |  |
| 517 |  |  | Возобновление en poor restart fr mauvaise reprise |  |  |  |  |  | Местная неровность поверхности в месте возобновления сварки |  |  |
| Группа 6. Прочие <<дефекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 |  | Прочие <<дефекты en miscellaneous imperfections fr defauts divers |  |  |  |  |  |  | Все <<дефекты, которые не могут быть включены в группы 1-5 |  |  |
| 601 |  | Случайная дуга en stray arc fr coup d'arc |  |  |  |  |  |  | Местное повреждение поверхности основного металла, примыкающего к сварному шву, возникшее в результате случайного горения дуги |  |  |
| 602 |  | Брызги металла en spatter fr projection (ou perles) |  |  |  |  |  |  | Капли наплавленного или присадочного металла, образовавшиеся во время сварки и прилипшие к поверхности затвердевшего металла сварного шва или околошовной зоны основного металла |  |  |
| 6021 |  | Вольфрамовые брызги en tungsten spatter fr projection de |  |  |  |  |  |  | Частицы вольфрама, выброшенные из расплавленной зоны электрода на поверхность основного металла или затвердевшего металла сварного шва |  |  |
| 603 |  | Поверхностные задиры en torn surface fr dechirure locale ou arrachement local |  |  |  |  |  |  | Повреждение поверхности, вызванное удалением временно приваренного приспособления |  |  |
| 606 |  | Утонение металла en underflushing fr moulage excessif |  |  |  |  |  |  | Уменьшение толщины металла до значения менее допустимого при механической обработке |  |  |

Текст документов сверен по:
официальное издание
М: ИПК Издательство стандартов, 2001