ГОСТ>> <<2789-73* 
(СТ СЭВ 638-77)

Группа Г00

### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

### ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ

### Параметры и характеристики

### Surface roughness. Parameters and characteristics

Дата введения 1975-01-01

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23.04.73 № 995
     
     
     ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1985 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1980 г. (ИУС 7-80)
     
     
     1. Настоящий стандарт распространяется на шероховатость поверхности изделий независимо от их материала и способа изготовления (получения поверхности). Стандарт устанавливает перечень параметров и типов направлений неровностей, которые должны применяться при установлении требований и контроле шероховатости поверхности, числовые значения параметров и общие указания по установлению требований к шероховатости поверхности.
     
     Стандарт не распространяется на шероховатость ворсистых и других поверхностей, характеристики которых делают невозможным нормирование и контроль шероховатости имеющимися методами, а также на дефекты поверхности, являющиеся следствием дефектов материала (раковины, поры, трещины) или случайных повреждений (царапины, вмятины и т.д.).
     
     Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 638-77 и международной рекомендации по стандартизации ИСО Р 468.
     
     2. Требования к шероховатости поверхности должны устанавливаться исходя из функционального назначения поверхности для обеспечения заданного качества изделий. Если в этом нет необходимости, то требования к шероховатости поверхности не устанавливаются и шероховатость этой поверхности контролироваться не должна.
     
     3. Требования к шероховатости поверхности должны устанавливаться путем указания параметра шероховатости (одного или нескольких) из перечня, приведенного в п. 6, значений выбранных параметров (по п. 8) и базовых длин, на которых происходит определение параметров.
     
     Если параметры , , определены на базовой длине в соответствии с табл. 5 и 6 справочного приложения 1, то эти базовые длины не указываются в требованиях к шероховатости.
     
     При необходимости дополнительно к параметрам шероховатости поверхности устанавливаются требования к направлению неровностей поверхности, к способу или последовательности способов получения (обработки) поверхности.
     
     Числа из табл. 2-4 и п. 9 используются для указания наибольших и наименьших допускаемых значений, границ допускаемого диапазона значений и номинальных значений параметров шероховатости.
     
     Для номинальных числовых значений параметров шероховатости должны устанавливаться допустимые предельные отклонения.
     
     Допустимые предельные отклонения средних значений параметров шероховатости в процентах от номинальных следует выбирать из ряда 10; 20; 40. Отклонения могут быть односторонними и симметричными.
     
     4. Требования к шероховатости поверхности не включают требований к дефектам поверхности, поэтому при контроле шероховатости поверхности влияние дефектов поверхности должно быть исключено. При необходимости требования к дефектам поверхности должны быть установлены отдельно.
     
     5. Допускается устанавливать требования к шероховатости отдельных участков поверхности (например, участкам поверхности, заключенным между порами крупнопористого материала, к участкам поверхности срезов, имеющим существенно отличающиеся неровности).
     
     Требования к шероховатости поверхности отдельных участков одной поверхности могут быть различными.
     
     6. Параметры шероховатости (один или несколько) выбираются из приведенной номенклатуры:
     
      - среднее арифметическое отклонение профиля;
     
      - высота неровностей профиля по десяти точкам;
     
      - наибольшая высота профиля;
     
      - средний шаг неровностей;
      
      - средний шаг местных выступов профиля;
     
      - относительная опорная длина профиля, где - значение уровня сечения профиля.
     
     Параметр является предпочтительным. 
     
     1-6. (Измененная редакция, Изм. № 1).
     
     7. Типы направлений неровностей поверхности выбираются из табл. 1.

Таблица 1

| Типы направлений неровностей | Схематическое изображение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Параллельное |  | Параллельно линии, изображающей на чертеже поверхность, к шероховатости которой устанавливаются требования |
| Перпендикулярное |  | Перпендикулярно линии, изображающей на чертеже поверхность, к шероховатости которой устанавливаются требования |
| Перекрещивающееся |  | Перекрещивание в двух направлениях наклонно к линии, изображающей на чертеже поверхность, к шероховатости которой устанавливаются требования |
| Произвольное |  | Различные направления по отношению к линии, изображающей на чертеже поверхность, к шероховатости которой устанавливаются требования |
| Кругообразное |  | Приблизительно кругообразно по отношению к центру поверхности, к шероховатости которой устанавливаются требования |
| Радиальное |  | Приблизительно радиально по отношению к центру поверхности, к шероховатости которой устанавливаются требования |

8. Числовые значения параметров шероховатости (наибольшие, наименьшие, номинальные или диапазоны значений) выбираются из пп. 8.1; 8.2; 8.3; 8.4.
     
     8.1. Среднее арифметическое отклонение профиля

Таблица 2

мкм

| 100 ----- | 10,0 | 1,00 | 0,100 ------ | 0,010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 8,0 | 0,80 ----- | 0,080 | 0,008 |
| 63 | 6,3 ----- | 0,63 | 0,063 | - |
| 50 ---- | 5,0 | 0,50 | 0,050 ------ | - |
| 40 | 4,0 | 0,40 ----- | 0,040 | - |
| 32 | 3,2 ---- | 0,32 | 0,032 | - |
| 25 ---- | 2,5 | 0,25 | 0,025 ----- | - |
| 20 | 2,0 | 0,20 ------ | 0,020 | - |
| 16,0 | 1,60 ----- | 0,160 | 0,016 | - |
| 12,5 ----- | 1,25 | 0,125 | 0,012 ------ | - |
| Примечaние. Предпочтительные значения параметров подчеркнуты. |  |  |  |  |

8.2. Высота неровностей профиля по 10 точкам и наибольшая высота неровностей профиля .

Таблица 3

мкм

| - | 1000 | 100 ---- | 10,0 | 1,00 | 0,100 ------- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 800 | 80 | 8,0 | 0,80 ---- | 0,080 |
| - | 630 | 63 | 6,3 ---- | 0,63 | 0,063 |
| - | 500 | 50 ---- | 5,0 | 0,50 | 0,050 ------- |
| - | 400 ----- | 40 | 4,0 | 0,40 ----- | 0,040 |
| - | 320 | 32 | 3,2 ---- | 0,32 | 0,032 |
| - | 250 | 25,0 ----- | 2,5 | 0,25 | 0,025 ------- |
| - | 200 ---- | 20,0 | 2,0 | 0,20 ----- | - |
| 1600 | 160 | 16,0 | 1,60 --- | 0,160 | - |
| 1250 | 125 | 12,5 ----- | 1,25 | 0,125 | - |
| Примечание. Предпочтительные значения параметров подчеркнуты. |  |  |  |  |  |

8, 8.1 и 8.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
     
     8.3. Средний шаг неровностей и средний шаг неровностей по вершинам .

Таблица 4

мм

| - | 10,0 | 1,00 | 0,100 | 0,010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 8,0 | 0,80 | 0,080 | 0,008 |
| - | 6,3 | 0,63 | 0,063 | 0,006 |
| - | 5,0 | 0,50 | 0,050 | 0,005 |
| - | 4,0 | 0,40 | 0,040 | 0,004 |
| - | 3,2 | 0,32 | 0,032 | 0,003 |
| - | 2,5 | 0,25 | 0,025 | 0,002 |
| - | 2,0 | 0,20 | 0,020 | - |
| - | 1,60 | 0,160 | 0,0160 | - |
| 12,5 | 1,25 | 0,125 | 0,0125 | - |

8.4. Относительная опорная длина профиля : 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90%.
     
     9. Числовые значения уровня сечения профиля выбираются из ряда 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90% от.
     
     10. Числовые значения базовой длины выбираются из ряда: 0,01; 0,03; 0,08; 0,25; 0,80; 2,5; 8; 25 мм.
     
     11. (Исключен, Изм. № 1).
     
     12. Числовые значения параметров шероховатости по п. 8 относятся к нормальному сечению.
     
     13. Направление сечения не оговаривается, если требования технической документации относятся к направлению сечения на поверхности, которое соответствует наибольшим значениям высотных параметров.
     
     (Измененная редакция, Изм. № 1).
     
     14. (Исключен, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

Таблица 1

Соотношение значений параметра и базовой длины

| , мкм | , мм |
| --- | --- |
| До 0,025 | 0,08 |
| Св. 0,025 " 0,4 | 0,25 |
| " 0,4 " 3,2 | 0,9 |
| " 3,2 " 12,5 | 2,5 |
| " 12,5 " 100 | 8,0 |

Таблица 2

Соотношение значений параметров , и базовой длины

| =, мкм | , мм |
| --- | --- |
| До 0,10 | 0,08 |
| Св. 0,10 " 1,6 | 0,25 |
| " 1,6 " 12,5 | 0,8 |
| " 12,5 " 50 | 2,5 |
| " 50 " 400 | 8 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Справочное

Термины и определения

| Термин | Обозначение | Определение |
| --- | --- | --- |
| 1. Номинальная поверхность |  | Поверхность, заданная в технической документации без учета допускаемых отклонений |
| 2. Базовая линия (поверхность) |  | Линия (поверхность) заданной геометрической формы, определенным образом проведенная относительно профиля (поверхности) и служащая для оценки геометрических параметров поверхности |
| 3. Нормальное сечение |  | Сечение, перпендикулярное базовой поверхности |
| 4. Базовая длина |  | Длина базовой линии, используемая для выделения неровностей, характеризующих шероховатость поверхности |
| 5. Средняя линия профиля |  | Базовая линия, имеющая форму номинального профиля и проведенная так, что в пределах базовой длины среднее квадратическое отклонение профиля до этой линии минимально |
| 6. Выступ профиля |  | Часть реального профиля, соединяющая две соседние точки пересечения его со средней линией профиля, направленная из тела |
| 7. Впадина профиля |  | Часть реального профиля, соединяющая две соседние точки пересечения его со средней линией, направленная в тело |
| 8. Линия выступов профиля |  | Линия эквидистантная средней линии, проходящая через высшую точку профиля в пределах базовой длины |
| 9. Линия впадин профиля |  | Линия, эквидистантная средней линии, проходящая через низшую точку профиля в пределах базовой длины |
| 10. Неровность профиля |  | Выступ профиля и сопряженная с ним впадина профиля |
| 11. Направление неровностей поверхности |  | Условный рисунок, образованный нормальными проекциями экстремальных точек неровностей поверхности на среднюю поверхность |
| 12. Шероховатость поверхности |  | Совокупность неровностей поверхности с относительно малыми шагами, выделенная с помощью базовой длины |
| 13. Шаг неровностей профиля |  | Отрезок средней линии профиля, ограничивающий неровность профиля |
| 14. Шаг местных выступов профиля |  | Длина отрезка средней линии между проекциями на нее двух наивысших точек соседних местных выступов профиля |
| 15. Средний шаг неровностей профиля |  | Среднее значение шага неровностей профиля в пределах базовой длины |
| 16. Средний шаг местных выступов профиля |  | Среднее значение шага местных выступов профиля в пределах базовой длины |
| 17. Высота неровностей профиля по десяти точкам |  | Сумма средних абсолютных значений высот пяти наибольших выступов профиля и глубин пяти наибольших впадин профиля в пределах базовой длины , |
|  |  | где - высота - гo наибольшего выступа профиля, - глубина - й наибольшей впадины профиля |
| 18. Наибольшая высота профиля |  | Расстояние между линией выступов профиля и линией впадин профиля в пределах базовой длины |
| 19. Отклонение профиля |  | Расстояние между любой точкой профиля и средней линией |
| 20. Среднее арифметическое отклонение профиля |  | Среднее арифметическое из абсолютных значений отклонений профиля в пределах базовой длины или , |
|  |  | где - базовая длина; - число выбранных точек профиля на базовой длине |
| 21. Опорная длина профиля |  | Сумма длин отрезков в пределах базовой длины, отсекаемых на заданном уровне в материале профиля линией, эквидистантной средней линии |
| 22. Относительная опорная длина профиля |  | Отношение опорной длины профиля к базовой длине |
| 23. Уровень сечения профиля |  | Расстояние между линией выступов профиля и линией, пересекающей профиль эквидистантно линии выступов профиля |

Приложения 1 и 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
     
     
     
     Текст документа сверен по:
     официальное издание
     Госстандарт СССР - М.: Издательство
     стандартов, 1985