СТБ 1133-98

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

____________________________________________________________________

Соединения сварные

МЕТОД КОНТРОЛЯ

ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ И ИЗМЕРЕНИЯМИ

Общие требования

Злучэннi зварныя

МЕТАД КАНТРОЛЮ

ЗНЕШНIМ АГЛЯДАМ I ВЫМЯРЭННЯМI

Агульныя патрабаваннi

Издание официальное

Госстандарт

Минск

_______________________________________________________________________________________

УДК 621.79:620.19:006.354 (476)	Т59

Ключевые слова: соединения сварные, дефект, контроль внешним осмотром и измерениями, приборы и инструменты для контроля, требования безопасности, оценка и оформление результатов контроля

ОКС 25.160.40

_______________________________________________________________________________________

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Научно-исследовательским и конструкторско-технологическим институтом сварки и защитных покрытий (НИКТИ СП)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 30 декабря 1998 г. № 22

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

_______________________________________________________________________________________

Издан на русском языке

Содержание

- Область применения		1

- Нормативные ссылки		1

- Определения		2

- Общие положения		2

- Дефекты сварных соединений, выявляемые внешним осмотром и измерениями		2

- Требования к проведению контроля внешним осмотром и измерениями		4

- Приборы и инструменты для контроля внешним осмотром и измерениями		5

- Требования безопасности		8

- Оценка и оформление результатов контроля		8

Приложение А Перечень типовых инструментов для проведения контроля внешним

осмотром и измерениями	 9

Приложение Б Форма протокола или журнала регистрации результатов контроля внешним

осмотром и измерениями	…..   10

Приложение В Библиография	.   11

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Соединения сварные МЕТОД КОНТРОЛЯ ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ И ИЗМЕРЕНИЯМИ Общие требования Злучэннi зварныя МЕТАД КАНТРОЛЮ ЗНЕШНIМ АГЛЯДАМ I ВЫМЯРЭННЯМI Агульныя патрабаваннi Welding joints METHOD OF INSPECTION BY VISUAL TESTING AND BY MEASUREMENT General requirements

Дата введения   1999-07-01

1	Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к контролю внешним осмотром и измерениями соединений металлов и сплавов, выполненных видами сварки, приведенными в ГОСТ 19521.

2	Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы (НД):

СТБ 1016-96 Соединения сварные. Общие технические условия

СТБ 8001-93 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Государственные испытания средств измерений. Основные положения. Организация и порядок проведения

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 577-68 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия

ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 5584-75 Индикаторы рычажно-зубчатые с ценой деления 0,01 мм. Технические условия

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 7502-89 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 11533-75 Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 11534-75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 15878-79 Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация

ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 23479-79 Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования

ГОСТ 30242-97 Дефекты соединений при сварке металлов плавлением. Классификация и определения

ГОСТ 30489-97 (EN 473-92)  Классификация и сертификация персонала в области неразрушающего контроля. Общие требования

3	Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Основные понятия в области сварки металлов - по СТБ 1016 и ГОСТ 2601.

Дефекты швов - по ГОСТ 30242.

4	Общие положения

- Контроль внешним осмотром и измерениями предназначен для выявления и измерения поверхностных дефектов сварных соединений в соответствии с ГОСТ 3242 и определения качества сварных соединений по внешнему виду.

- Контроль внешним осмотром и измерениями должен производиться независимо от других разрушающих или неразрушающих методов контроля качества и всегда предшествовать им.

- Контролю внешним осмотром и измерениями должны подвергаться все сварные соединения свариваемых изделий (продукции).

- Контроль внешним осмотром и измерениями должен включать проверку:

- внешнего вида сварного соединения после сварки;

- размеров свариваемого узла, сборочной единицы и изделия после сварки на соответствие конструкторской документации;

- выполнения сварных швов в соответствии с конструкторской, технологической и НД;

- наличия дефектов и их размеров в сварном соединении.

- Сварные соединения должны предъявляться на контроль очищенными от шлака, брызг металла, окалины, продуктов коррозии и других загрязнений, препятствующих проведению контроля.

- Освещенность контролируемых поверхностей сварных соединение должна быть достаточной для надежного выявления дефектов и соответствовать требованиям ГОСТ 23479.

- Выявленные при контроле внешним осмотром и измерениями дефекты должны быть исправлены до проведения контроля другими методами.

- В случаях, предусмотренных НД, на проверенные сварные соединения ставится клеймо (штамп), удостоверяющее положительные результаты контроля.

- К контролю внешним осмотром и измерениями допускаются операторы (дефектоскописты), прошедшие обучение, имеющие удостоверение на право проведения контроля внешним осмотром и измерениями и заключение медкомиссии в соответствии с ГОСТ 30489.

5	Дефекты сварных соединений, выявляемые внешним осмотром и измерениями

5.1 Дефекты сварных соединений, выполненных дуговыми способами сварки:

- трещины;

- прожоги;

- незаваренные кратеры;

- непровары;

- свищи;

- поры, раковины;

- шлаковые, металлические (вольфрамовые), оксидные и флюсовые включения;

- наплывы, натеки;

- подрезы;

- стартовые и финишные дефекты: поры, форма шва, незаваренные кратеры;

- смещение кромок;

- смещение вершины шва от центра линии соединения;

- неравномерность выпуклости;

- неравномерность ширины шва сварного соединения;

- нарушение длины и шага прерывистых швов;

- неровности поверхности шва;

- неправильный профиль сварного шва;

- нарушения величины нахлеста;

- пятна от коротких замыканий электрода на основном металле;

- наличие цветов побежалости на основном металле шва.

5.2	Дефекты сварных соединений, выполненных способами контактной и стыковой сварки:

- трещины;

- прожоги;

- наружный и внутренний выплеск;

- раздавливание кромок при контактной сварке;

- нарушение размеров сварных точек, шага точечных швов и расстояния между рядами точек;

- нарушение величины вмятин от электрода при контактной сварке;

- отклонение соединяемых точек (шва) от центра оси соединяемых элементов;

- неправильное формирование величины буртика соединения при стыковой сварке;

- отсутствие сплавления при стыковой сварке.

5.3	Дефекты сварных соединений, выполненных специальными способами сварки:

- прожоги в местах соединения при электронно-лучевой и плазменно-лучевой сварке;

- смещение источника нагрева от оси соединения;

- трещины;

- поры;

- дефекты формы шва;

- подрезы;

- несплавление.

5.4	Дефекты паяных соединений:

- трещины;

- усадочные раковины;

- поверхностные поры;

- шлаковые и флюсовые включения;

- избыток или недостаток паяного шва по сечению;

- общая и локальная эрозия;

- непропай;

- неспай;

- подрез.

- Указанные в 5.1-5.4 дефекты, а также другие возможные дефекты, выявляемые внешним осмотром, уточняются в процессе отработки технологического процесса и указываются в НД и конструкторской документации на конкретное изделие.

- При контроле внешним осмотром и измерениями подготовленных кромок под сварку необходимо проверять следующее:

- форму и размеры подготовленных кромок под сварку, которые должны соответствовать требованиям действующих стандартов на конкретные контролируемые изделия;

- свариваемые кромки и прилегающие поверхности, которые должны быть очищены до металлического блеска.

5.7	При контроле внешним осмотром в процессе сварочных работ необходимо проверять:

- качество валика шва перед нанесением последующего слоя;

- несплавление наплавленного металла с основным или между отдельными валиками сварного шва.

При этом не должно быть никаких видимых дефектов, таких, как трещины, газовые поры и полости, или других дефектов наплавленного металла. Видимые дефекты устраняются перед нанесением следующего слоя (валика). При зачистке или расчистке наплавленного металла контроль осуществляют аналогично вышеуказанному.

6 Требования к проведению контроля внешним осмотром и измерениями

- Контроль внешним осмотром и измерениями сварных соединений должен проводиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и НД на контроль конкретных сварных изделий.

- Внешний осмотр сварных соединений следует производить невооруженным глазом или с применением оптических приборов не более чем с десятикратным увеличением.

6.3 Внешний осмотр сварных соединений следует производить по всей длине сварного соединения и прилегающего к нему с обеих сторон основного металла шва на расстоянии не менее 20 мм.

6.4	При измерении конструктивных элементов и размеров швов сварных конструкций их величины должны соответствовать требованиям НД:

- при ручной дуговой сварке – ГОСТ 5264, ГОСТ 11534, ГОСТ 16037;

- при сварке в защитных газах – ГОСТ 14771, ГОСТ 23518, ГОСТ 16037;

- при сварке под флюсом – ГОСТ 11533, ГОСТ 8713, ГОСТ 16037;

- при сварке электрозаклепками – ГОСТ 14776;

- при контактной точечной, шовной, рельефной и стыковой сварке – ГОСТ 15878;

- при газовой сварке – СТБ 1016.

Конструктивные элементы и размеры нестандартных швов должны соответствовать требованиям, указанным на чертежах.

6.5	Все измерения осуществляются после контроля внешним осмотром или одновременно с ним.

- Контроль измерением производится с помощью измерительного инструмента и шаблонов, обеспечивающих требуемую точность.

- При измерении угловых сварных швов, имеющих выпуклость и вогнутость, измеряется катет, выпуклость, вогнутость в соответствии с рисунком 1.

к - катет углового шва; g - выпуклость сварного шва; m - вогнутость углового шва

Рисунок 1

7  Приборы и инструменты для контроля внешним осмотром и измерениями

7.1 Погрешность измерений при измерительном контроле не должна превышать указанную в таблице 1, если в конструкторской документации не предусмотрены более жесткие требования.

Таблица 1 — Основная абсолютная погрешность измерения при измерительном контроле

В миллиметрах

| Диапазон измеряемой величины | Основная абсолютная погрешность измерений |
| --- | --- |
| До 1,0 | ±0,1 |
| Свыше 1,0 до 2,0 включительно | ±0,2 |
| Свыше 2,0 до 4,0 включительно | ±0,4 |
| Свыше 4,0 до 6,0 включительно | ±0,5 |
| Свыше 6,0 до 10,0 включительно | ±0,8 |
| Свыше 10 | ±1,0 |

7.2 Для измерительного контроля следует применять приборы и инструменты, класс точности которых обеспечивает надежное определение измеряемых величин с погрешностью не более указанной в таблице 1 или в конструкторской документации в случае, предусмотренном 7.1.

7.3 Измерительные инструменты и приборы должны периодически (а также после ремонта) проходить поверку в метрологических службах в сроки, установленные НД на соответствующие приборы и инструменты.

Измерительные инструменты, изготовленные предприятием-изготовителем оборудования и трубопроводов для собственных нужд, должны быть аттестованы метрологической службой и подлежать периодической поверке согласно СТБ 8001.

7.4	При измерениях следует использовать измерительные инструменты и приборы:

- линейки измерительные металлические по ГОСТ 427;

- штангенциркули по ГОСТ 166;

- микрометры по ГОСТ 6507;

- рулетки измерительные металлические по ГОСТ 7502;

- индикаторы по ГОСТ 577 и ГОСТ 5584;

- угольники поверочные по ГОСТ 3749;

- лупы измерительные по ГОСТ 25706;

- другие приборы и инструменты, предусмотренные конструкторской документацией, в том числе наборы шаблонов и щупов соответствующей конструкции для контроля формы и размеров сварных швов, аттестованные метрологической службой.

Примеры применения инструмента приведены на рисунках 2-4.

Перечень типовых инструментов для проведения контроля внешним осмотром и измерениями приведен в приложении А.

- Допускается применение зеркал, перископов, волоконных световодов и телекамер при условии обеспечения выявления дефектов, а также изготовление слепка, снятого с контролируемого участка шва, из отвердевающей на холоде пластмассы, глины и других пластических материалов.

- Для измерения толщин стенок сварных соединений допускается применять физические методы контроля с использованием толщиномеров.

а - набор шаблонов; б - проверка размеров швов е, е1, g, k

Размеры е, е1, g, k  выбираются соответственно размерам и допускам, установленным для контролируемых соединений

Рисунок 2 - Набор шаблонов для контроля размеров шва

1 — основание; 2 — движок; 3 — указатель

Рисунок 3 – Общий вид универсального шаблона сварщика

а – для измерения глубины подреза

б - для измерения смещения кромок

Рисунок 4 - Примеры использования универсального шаблона сварщика УШС-3

8	Требования безопасности

- Производственные участки и рабочие места, на которых осуществляется контроль внешним осмотром и измерениями, должны удовлетворять требованиям действующих правил безопасности для предприятий и организаций данной отрасли промышленности.

- Дополнительные требования по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности устанавливаются технической документацией на контроль сварных изделий.

- Работники, выполняющие контроль сварных соединений внешним осмотром и измерениями, должны периодически проходить инструктаж согласно требованиям [1] и 4.9.

9	Оценка и оформление результатов контроля

- Оценку качества сварных соединений по результатам контроля внешним осмотром и измерениями следует производить в соответствии с нормами, указанными в НД на контроль конкретных сварных изделий.

- Результаты внешнего осмотра и измерения размеров сварных соединений считаются удовлетворительными, если отсутствуют:

- трещины всех видов и направлений;

- непровары (несплавления) между основным металлом и металлом шва, а также между валиками шва;

- непровары в корне шва (кроме случаев, оговоренных в НД);

- наплывы, натеки и брызги металла;

- незаваренные кратеры;

- свищи;

- прожоги;

- скопления включений;

- подрезы (кроме случаев, оговоренных в НД), а также отклонения размеров сварных соединений сверх установленных норм в НД:

а)	при ручной дуговой сварке – ГОСТ 5264, ГОСТ 11534, ГОСТ 16037;

б)	при сварке в защитных газах – ГОСТ 14771, ГОСТ 23518, ГОСТ 16037;

в)	при сварке под флюсом – ГОСТ 11533, ГОСТ 8713, ГОСТ 16037;

г)	при сварке электрозаклепками – ГОСТ 14776;

д)	при контактной точечной, шовной, рельефной и стыковой сварке – ГОСТ 15878;

е)	при газовой сварке – СТБ 1016; нестандартные сварные соединения - на чертежах.

- Приведенная в СТБ 1016 допустимость дефектов без исправления указана для случаев, когда дефекты не нарушают герметичности, не снижают прочности свариваемого изделия и не нарушают других требований, предусмотренных чертежами или техническими условиями на изделие.

- Результаты контроля внешним осмотром и измерениями должны регистрироваться в журнале или протоколе по форме, приведенной в приложении Б.

Приложение А

(рекомендуемое)

Перечень типовых инструментов для проведения контроля внешним осмотром и измерениями

| Наименование инструмента | Количество | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Рулетка | 1 | Осмотр шва и измерение дефекта |
| Измерительная линейка | 1-3 | Осмотр шва и измерение дефекта |
| Штангенциркуль | 1 | Осмотр шва и измерение дефекта |
| Лупа измерительная | 1 | Осмотр шва и измерение дефекта |
| Фонарик с фокусирующимся лучом | 1 | Освещение места дефекта |
| Набор шаблонов, шпилек с заточенными конусами | 1 | Измерение дефектов |
| Молоточек весом 200 г с плоской и заточенной ударными поверхностями | 1 | Обстукивание дефекта и удаление шлаковой корки |
| Материал для оттиска сварного шва, например отвердевающая на холоде пластмасса, глина, пластилин, воск | 200 г | Для изготовления слепка, снятого с контролируемого участка шва |
| Примечание – Инструмент должен помещаться в футляр, удобный при работе. |  |  |

Приложение Б

(рекомендуемое)

Форма протокола или журнала регистрации результатов контроля

внешним осмотром и измерениями

| Дата проведения контроля | Наименование изделия | Обозначение чертежа | Выявление дефектов |  |  |  | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | внешним осмотром |  | измерением |  | Ф.И.О. | Подпись |
|  |  |  | при первичном контроле | при контроле после исправления | при первичном контроле | при контроле после исправления |  |  |

М.П.

руководитель лаборатории	Ф.И.О.

___________________________

подпись

Приложение В

(информационное)

Библиография

[1] 	"Типовое положение об обучении, инструктаже и проверке знаний работников по вопросам охраны труда", утвержденное Постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 29.08.96 г. № 62